| Versuch: | E19 – Magnetfeld und Suszeptibilität |
| --- | --- |
| Datum: | 05.12.2005 |  | Uhrzeit: | 13:45 – 17:00 Uhr |
| Protokollant: | Martin Wolf |  | Betreuer: | Dipl.-Phys. Gruner |
| Mitarbeiter: | Martin Helfrich |  |  |  |

## 1. Aufgabenstellung

- Magnetfeldmessungen

Bestimmen Sie die Stärke und räumliche Verteilung des Magnetfeldes eines Elektromagneten.

- Stellen Sie die gemessenen Magnetfeldstärken in Abhängigkeit von der Stromstärke grafisch dar. Tragen Sie die zugehörigen Fehler ein.

- Stellen Sie die radiale Verteilung der Magnetfeldstärken grafisch dar und stellen Sie fest, in wieweit die Annahme eines konstanten Feldes zwischen den Polen gerechtfertigt ist.

- Suszeptibilitätmessung

Bestimmen Sie die magnetische Suszeptibilität vorgegebener Stoffe nach der Methode von GOUY.

2. Vorbereitung

Für die Beschreibung magnetischer Felder werden der übersichtlicheren Darstellung wegen oft zwei Feldgrößen eingeführt. Die magnetische Feldstärke  ist bestimmt durch die das Feld hervorrufenden Ströme (Durchflutungsgesetz), die magnetische Induktion  beschreibt die Wirkung des magnetischen Feldes (Induktionsgesetz, LORENTZ-Kraft). Im Vakuum hängen diese beiden Größen über die Beziehung Gleichung 2.1 zusammen.

Wird Materie in ein magnetisches Feld gebracht, so wird sie magnetisiert. Man beschreibt diesen Zustand durch die magnetische Polarisation . In der Materie gilt dann für den Zusammenhang zwischen der magnetischen Feldstärke  und der magnetischen Induktion  die Gleichung 2.2.

Die magnetische Polarisation  ist bei vielen Stoffen proportional zur magnetischen Feldstärke (ausgenommen sind nichtlineare magnetische Werkstoff, wie z.B. Ferromagnetika). Für die magnetische Polarisation  gilt die Gleichung 2.3.

Mit der Gleichung 2.2 gilt für die magnetische Induktion in Materie schließlich die Gleichung 2.4.

Die Proportionalitätsfaktoren  (magnetische Suszeptibilität) und  (relative Permeabilitätszahl) sind dimensionslose Materialkonstanten.  ist die im Material wirksame magnetische Feldstärke. Für die uns hier interessanten Fälle ist stets . Dann ist  gleich der von außen angelegten Feldstärke . Aus den Gleichungen 2.1 und 2.4 folgt die Gleichung 2.5.

Werkstoffe können nach ihrem Verwalten im Magnetfeld eingeteilt werden in:

- diamagnetische Stoffe

wenig kleiner als 1 bzw.  geringfügig negativ. Beispiele: Cu, Bi, Pb

- paramagnetische Stoffe

wenig größer als 1 bzw.  geringfügig positiv. Beispiele: Al, Pt, Ta

- ferromagnetische Stoffe

Zwischen  und  gilt ein komplizierter, nichtlinearer Zusammenhang. Beispiele: Co, Fe, Ni.

Betrachtet man eine Probe mit dem Volumen  und der relativen Permeabilität  in einem Magnetfeld   mit der relativen Permeabilität , so ändert sich die potentielle Energie des Magnetfeldes gegenüber einem Zustand ohne Probe nach Gleichung 2.6.

In einem inhomogenen Magnetfeld wirkt eine Kraft  nach Gleichung 2.7, die sich aus der potentiellen Energie  bei einer Verschiebung der Probe um  ergibt.

Bereits 1889 ist von GOUY vorgeschlagen worden, diese Kraft  zu messen und daraus nach Gleichung 2.7  zu bestimmen. Eine Probe  mit dem Querschnitt  wird dabei an einer Wage hängend zwischen die Pole eines Magneten gebracht. Die durch das Magnetfeld hervorgerufene Kraft wird als Gewichtsänderung an der Wage registriert. Bei einfacher Magnetfeldgeometrie und wenn die Probe sich in der Symmetrieebene befindet (vgl. Abbildung 2.1), folgt mit   die Gleichung 2.8.

Die Gleichung 2.8 setzt ein Magnetfeld voraus, dass innerhalb eines gewissen Bereiches (zwischen den Polschuhen) einen konstanten Wert  annimmt und im Außenbereich sehr schnell auf einen kleinen, konstanten Wert  absinkt.  ist die gesuchte Suszeptibilität der Probe und  die Suszeptibilität von Luft.

Abb. 2.1: Versuchsaufbau (schematisch) zur Realisierung der GOUY-Methode

2.1. Magnetfeldmessung

Der experimentelle Versuchsaufbau besteht aus einem Elektromagneten mit Stromversorgung und einem elektronischen Galvanometer zur Bestimmung des Magnetstromes. (Spannungsabfall über einen Messwiderstand). Ferner sind ein ballistisches Galvanometer und eine Probespule vorhanden, um die Magnetfeldstärke zu messen. Die Probespule mit gegebener Windungsfläche und Windungszahl wird zwischen die Polschuhe gebracht. Bei Änderung des Flusses  (Ein- oder Ausschalten des Magneten) wird in der Spule ein Spannungsstoß induziert, der als Stromstoß mittels eines ballistischen Galvanometers bestimmt werden kann (vgl. Abbildung 2.2).

Abb. 2.2: Versuchsaufbau

Der erste maximale Ausschlag des (Licht-)Zeigers ist proportional zur Größe des Magnetfeldes. Zur Realisierung des aperiodischen Grenzfalles ist entsprechend der Angabe auf der Galvanometerskala ein Widerstand von  am Dekadenwiderstand einzustellen. Wird eine für die vorliegende Messanordnung charakteristische Empfindlichkeitskonstante   eingeführt, so gilt für die Feldstärke die Gleichung 2.9, wobei  der Skalenausschlag des Zeigers ist.

2.2. Suszeptibilitätmessung – Methode von GOUY

Für die Kraftmessung steht eine Fein-Waage zur Verfügung, die vor Beginn der Messung zu justieren ist. Die Proben werden mit den vorgesehenen Halterungen an der Waage angebracht. Das untere Ende der Probe sollte dabei in der Nähe des Symmetriezentrums des Magneten, nahe der Probespule, sein. Anschließend werden die Polschuhe bis auf etwa  herangedreht.

Für fünf unterschiedliche Spulenströme bis zu  sollen die Gewichtsänderungen (Kraftänderungen) bei Einwirkung eines Magnetfeldes auf die Probe bestimmt werden. Gleichzeitig werden die für die Berechnung erforderlichen Magnetfeldstärken  und  ermittelt, indem die zugehörigen Ausschläge am Galvanometer bestimmt werden.

2.3. Herleitung der Formeln für die Fehlerbetrachtung

Die Messungenauigkeiten für die Magnetfeldstärken ergeben zu nach Gleichung 2.9 zu Gleichung 2.10. Die Messungenauigkeiten für die Gewichtsänderungskraft ergibt sich mit dem 2. Newton’schen Axiom nach Gleichung 2.11 und die Messungenauigkeiten für den Spulenstrom ergeben sich nach Gleichung 2.12.

Für die spätere Fehlerbetrachtung wird die Gleichung 2.8 in Verbindung mit Gleichung 2.9 verwendet. Für die magnetische Suszeptibilität ergibt sich die Gleichung 2.13.

Für die partitiellen Ableitungen der Gleichung 2.13 folgt:

Für den absoluten Fehler der magnetische Suszeptibilität folgt demzufolge die Gleichung 2.14.

Die Tabelle 2.3.1 zeigt die bei diesem Versuch verwendeten Messgeräte mit ihren Fehlergrenzen.

Tab. 2.3.1: Verwendete Messgeräte und ihre Fehlergrenzen

| Messgröße | Messgerät | Fehlergrenze |
| --- | --- | --- |
|  | Feinwaage |  |
|  | Galvanometer |  |
|  | Elektronisches Galvanometer |  |
|  | Messinglineal |  |

3. Durchführung des Experimentes, Messwerte

Tab. 3.1: Apparaturparameter

| Physikalische Größe | Beschreibung | Wert |
| --- | --- | --- |
|  | Windungsfläche |  |
|  | Empfindlichkeitskonstante der Anordnung |  |
|  | Suszeptibilität der Luft |  |

3.1. Magnetfeldmessungen

Für zwei verschiedene Spulenstromstärken  und  soll das Magnetfeld mittels Gleichung 2.9 radial vermessen werden. Die Messungenauigkeiten der Magnetfeldstärke  ergeben sich dabei nach Gleichung 2.10. Die Mitte des Magnetfeldes liegt bei ca. . Die Tabellen 3.1.1 und 3.1.2 zeigen die Messwerte.

Tab. 3.1.1: Messwerte – Radialer Verlauf des Magnetfeldes für

| 0 | 15,0 | 195000 | 6500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 10 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 15 | 15,0 | 195000 | 6500 |
| 20 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 25 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 30 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 35 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 40 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 45 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 50 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 55 | 15,5 | 201500 | 6500 |
| 60 | 15,0 | 195000 | 6500 |
| 65 | 14,5 | 188500 | 6500 |
| 70 | 13,0 | 169000 | 6500 |
| 75 | 11,0 | 143000 | 6500 |
| 80 | 9,0 | 117000 | 6500 |
| 85 | 7,0 | 91000 | 6500 |

Tab. 3.1.2: Messwerte – Radialer Verlauf des Magnetfeldes für

| 0 | 42,0 | 546000 | 6500 |
| --- | --- | --- | --- |
| 5 | 42,0 | 546000 | 6500 |
| 10 | 42,0 | 546000 | 6500 |
| 15 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 20 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 25 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 30 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 35 | 43,0 | 559000 | 6500 |
| 40 | 43,0 | 559000 | 6500 |
| 45 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 50 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 55 | 42,5 | 552500 | 6500 |
| 60 | 42,0 | 546000 | 6500 |
| 65 | 40,0 | 520000 | 6500 |
| 70 | 40,0 | 520000 | 6500 |
| 75 | 31,0 | 403000 | 6500 |
| 80 | 25,0 | 325000 | 6500 |
| 85 | 20,0 | 260000 | 6500 |

Für einen festen Abstand  soll die Magnetfeldstärke in Abhängigkeit von der Stromstärke gemessen werden. Die Messungenauigkeiten der Stromstärke  und der Magnetfeldstärke  ergeben sich dabei mittels den Gleichungen 2.12 und 2.12. Die Tabelle 3.1.3 zeigt die Messwerte.

Tab. 3.1.3: Messwerte – Magnetfeldstärke in Abhängigkeit von der Spulenstromstärke für

| 2 | 0,889 | 6,0 | 78000 | 0,222 | 6500 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 1,778 | 12,0 | 156000 | 0,222 | 6500 |
| 6 | 2,667 | 19,5 | 253500 | 0,222 | 6500 |
| 8 | 3,556 | 24,5 | 318500 | 0,222 | 6500 |
| 10 | 4,444 | 30,0 | 390000 | 0,222 | 6500 |
| 12 | 5,333 | 36,0 | 468000 | 0,222 | 6500 |
| 14 | 6,222 | 40,5 | 526500 | 0,222 | 6500 |
| 16 | 7,111 | 45,0 | 585000 | 0,222 | 6500 |

3.2. Suszeptibilitätmessung

Für fünf unterschiedliche Spulenströme bis zu  sollen die Gewichtsänderungen (Kraftänderungen) bei Einwirkung eines Magnetfeldes auf sechs verschiedene Proben bestimmt werden. Gleichzeitig werden die für die Berechnung erforderlichen Magnetfeldstärken  und  ermittelt, indem die zugehörigen Ausschläge  und  am Galvanometer bestimmt werden. Die Tabelle 3.2.1 gibt zunächst einen Überblick über die verwendeten Proben mit ihren Eigenschaften. Die Tabellen 3.2.2 bis 3.2.7 zeigen schließlich die Messwerte, wobei sich die Messungenauigkeiten der Suszeptibilität mittels Gleichung 2.14 ergeben.

Tab. 3.2.1: Verwendete Proben und ihre Eigenschaften

| Probennummer | Chemische Summenformel |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 1,32 | 1,368 | 77,97 |
| 3 |  | 1,15 | 1,039 | 133,07 |
| 5 |  | 0,98 | 0,754 | 63,87 |
| 8 |  | 0,74 | 0,430 | 38,70 |
| 10 |  | 1,00 | 0,785 | 66,70 |
| 12 |  | 1,41 | 1,561 | 108,15 |

Tab. 3.2.2: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 1

| 3 | 1,333 | 78,04 | 6,87E-04 | 9,5 | 2,5 | 5,63E-04 | 1,61E-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 78,29 | 3,14E-03 | 19,0 | 5,0 | 6,44E-04 | 6,60E-05 |
| 9 | 4,000 | 78,66 | 6,77E-03 | 28,0 | 8,0 | 6,48E-04 | 4,17E-05 |
| 12 | 5,333 | 79,12 | 1,13E-02 | 36,0 | 10,5 | 6,55E-04 | 3,14E-05 |
| 15 | 6,667 | 79,65 | 1,65E-02 | 44,0 | 13,0 | 6,42E-04 | 2,45E-05 |

Tab. 3.2.3: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 3

| 3 | 1,333 | 133,06 | -9,81E-05 | 9,5 | 2,5 | -1,05E-04 | 1,21E-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 133,05 | -1,96E-04 | 19,0 | 5,0 | -5,25E-05 | 3,02E-05 |
| 9 | 4,000 | 133,02 | -4,90E-04 | 28,0 | 8,0 | -6,13E-05 | 1,54E-05 |
| 12 | 5,333 | 132,98 | -8,83E-04 | 36,0 | 10,5 | -6,71E-05 | 1,01E-05 |
| 15 | 6,667 | 132,94 | -1,28E-03 | 44,0 | 13,0 | -6,50E-05 | 7,14E-06 |

Tab. 3.2.4: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 5

| 3 | 1,333 | 63,88 | 9,81E-05 | 9,5 | 2,5 | 1,46E-04 | 1,67E-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 63,90 | 2,94E-04 | 19,0 | 5,0 | 1,10E-04 | 4,43E-05 |
| 9 | 4,000 | 63,93 | 5,89E-04 | 28,0 | 8,0 | 1,03E-04 | 2,21E-05 |
| 12 | 5,333 | 63,97 | 9,81E-04 | 36,0 | 10,5 | 1,04E-04 | 1,44E-05 |
| 15 | 6,667 | 64,01 | 1,37E-03 | 44,0 | 13,0 | 9,75E-05 | 1,01E-05 |

Tab. 3.2.5: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 8

| 3 | 1,333 | 38,73 | 2,94E-04 | 9,5 | 2,5 | 7,68E-04 | 3,65E-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 38,84 | 1,37E-03 | 19,0 | 5,0 | 8,96E-04 | 1,28E-04 |
| 9 | 4,000 | 39,01 | 3,04E-03 | 28,0 | 8,0 | 9,25E-04 | 7,61E-05 |
| 12 | 5,333 | 39,24 | 5,30E-03 | 36,0 | 10,5 | 9,79E-04 | 5,65E-05 |
| 15 | 6,667 | 39,50 | 7,85E-03 | 44,0 | 13,0 | 9,73E-04 | 4,35E-05 |

Tab. 3.2.6: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 10

| 3 | 1,333 | 66,70 | 0,00E+00 | 9,5 | 2,5 | 4,00E-07 | 1,40E-04 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 66,70 | 0,00E+00 | 19,0 | 5,0 | 4,00E-07 | 3,50E-05 |
| 9 | 4,000 | 66,71 | 9,81E-05 | 28,0 | 8,0 | 1,67E-05 | 1,72E-05 |
| 12 | 5,333 | 66,71 | 9,81E-05 | 36,0 | 10,5 | 1,03E-05 | 1,03E-05 |
| 15 | 6,667 | 66,72 | 1,96E-04 | 44,0 | 13,0 | 1,37E-05 | 7,09E-06 |

Tab. 3.2.7: Messwerte – Suszeptibilitätmessung – Probe 12

| 3 | 1,333 | 108,17 | 1,96E-04 | 9,5 | 2,5 | 1,41E-04 | 9,06E-05 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 2,667 | 108,24 | 8,83E-04 | 19,0 | 5,0 | 1,59E-04 | 2,89E-05 |
| 9 | 4,000 | 108,34 | 1,86E-03 | 28,0 | 8,0 | 1,57E-04 | 1,60E-05 |
| 12 | 5,333 | 108,49 | 3,34E-03 | 36,0 | 10,5 | 1,70E-04 | 1,16E-05 |
| 15 | 6,667 | 108,64 | 4,81E-03 | 44,0 | 13,0 | 1,65E-04 | 8,64E-06 |

4. Auswertung

4.1. Stärke und räumliche Verteilung des Magnetfeldes

Aus den Messwerten aus den Tabellen 3.1.1 und 3.1.2 soll zunächst die räumliche Verteilung des Magnetfeldes für die zwei untersuchten Spulenstromstärken grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.1.1 zeigt dies.

Diagramm 4.1.1:	Radiale Verteilung des Magnetfeldes bei unterschiedlichen Spulenstromstärken (Spulenzentrum bei ca. 20mm, Ende der Polschuhe bei ca. 60mm)

(blau: ; rosa: )

Man kann deutlich erkennen, dass es sich zwischen den Polschuhen um ein recht homogenes Magnetfeld handelt. Außerhalb der Polschuhen flacht das Magnetfeld linear ab.

Die Magnetfeldstärke soll nun an einem festen Punkt, hier für , für verschiedene Spulenströme, mit den Messwerten aus der Tabelle 3.1.3 und den zugehörigen Messungenauigkeiten, grafisch dargestellt werden. Das Diagramm 4.1.2 zeigt dies.

Diagramm 4.1.2:	Magnetfeldstärke in Abhängigkeit vom Spulenstrom für einen ausgewählten Magnetfeldpunkt. Hier für  (etwa Mittelpunkt der kreisförmigen Polschuhe).

Aus dem Diagramm 4.1.2 ist deutlich zu erkennen, dass es sich um einen linearen Anstieg der Magnetfeldstärke in Abhängigkeit von der Spulenstromstärke handelt.

4.2. Suszeptibilitätmessung

Für die 6 verschiedenen Proben soll nun die durchschnittliche Suszeptibilität aus den Tabellen 3.2.2 bis 3.2.7 ermittelt werden. Für die Messungenauigkeit des Mittelwertes der Suszeptibilität einer Probe wird der Mittelwert der Einzelmessungen der jeweiligen Probe genommen, da der größte aufgetretene Fehler einen unrealistisch hohen rel. Fehler von bis zu 1600% verursachen würde. Die Tabelle 4.2.1 zeigt die Ergebnisse.

Tab. 4.2.1: Ermittelte Suszeptibilitäten der verwendeten Proben

| Probe | Chemische Summenformel |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 6,30E-04 | 6,49E-05 | 10,29 | 63(7 |
| 3 |  | -7,03E-05 | 3,68E-05 | 52,34 | -7(4 |
| 5 |  | 1,12E-04 | 5,15E-05 | 46,01 | 11(6 |
| 8 |  | 9,08E-04 | 1,34E-04 | 14,74 | 91(14 |
| 10 |  | 8,32E-06 | 4,19E-05 | 504,19 | 1(5 |
| 12 |  | 1,58E-04 | 3,12E-05 | 19,69 | 16(4 |

5. Zusammenfassung

5.1. Magnetfeldmessung

In diesem Teilversuch wurde das Magnetfeld eines Elektromagneten radial vermessen. Es hat sich gezeigt, dass es zwischen den Polschuhen ziemlich genau konstant ist.

5.2. Suszeptibilitätmessung

Für 6 verschiedene Proben wurde jeweils deren Suszeptibilität mittels der Methode von GOUY bestimmt. Dabei ergaben sich die Suszeptibilitäten der Proben, die in Tabelle 5.2.1 zu sehen sind.

Tab. 5.2.1: Gemessene Suszeptibilitäten

| Probe | Chemische Summenformel |  |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 63(7 |
| 3 |  | -7(4 |
| 5 |  | 11(6 |
| 8 |  | 91(14 |
| 10 |  | 1(5 |
| 12 |  | 16(4 |

Unterschrift, Martin Wolf <martin.wolf@hrz.tu-chemnitz.de>, 08.12.2005